附件2

部分煤炭制品的组分含量限值

| 燃料种类 | 含硫量 （St,d） | 灰分 （Ad） | 挥发分（Vdaf） |
| --- | --- | --- | --- |
| 型煤 | 0.5% | - | 12.0% |
| 焦炭 | 0.5% | 10.0% | 5.0% |
| 兰煤 | 0.5% | 10.0% | 10.0% |